Fullriver DC系列与Trojan品牌电池型号对照表

| BCI Group Size | Trojan Type | Fullriver Type | CAPACITY Amp-Hours (AH) | Reserve Capacity Minutes | Cranking Performance | Dimension mm (inch) | Weight(Approx.) | Terminal Type | Pallet QTY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5HR Rate | 20HR Rate | 72HR Rate | 100HR Rate | @25 Amps | @75 Amps | CCA @0℉ | CA @32℉ | Length | Width | Height | Total Height | kg(lbs) |  |  |
| 6V DEEP CYCLE BATTERY |
| GC2 | T-105 | DC224-6 | 165 | 224 | 240 | 246 | 400 | 110 | / | / | 260(10.24 ) | 180(7.09) | 245(9.65) | 251(9.88 ) | 29.8 (65.70 ) | M8 | 42 |
| GC2 | T-125 | DC250-6 | 200 | 250 | 268 | 275 | 510 | 130 | / | / | 262(10.31) | 181(7.13) | 266(10.47) | 272(10.71) | 34.50 (76.06) | M8 | 28 |
| 902 | J305 | DC335-6 | 255 | 335 | 358 | 369 | 695 | 200 | / | / | 295(11.61) | 178(7.01) | 346(13.62) | 366(14.41) | 47.80 (105.38) | DT | 22 |
| 903 | L16P | DC400-6 | 311 | 400 | 428 | 440 | 855 | 240 | / | / | 295(11.61) | 178(7.01) | 404(15.91) | 424(16.69) | 56.00 (123.46 ) | DT | 22 |
| 8V DEEP CYCLE BATTERY |
| GC8 | T-875 | DC180-8 | 148 | 180 | 193 | 198 | 347 | 100 |  |  | 260(10.24) | 182(7.17) | 266(10.47) | 272(10.71) | 36.5(80.69) | M8 | 28 |
| GC8 | T-890 | DC200-8 | 165 | 200 | 212 | 218 | 390 | 120 | / | / | 260(10.24) | 182(7.17) | 295(11.61) | 299(11.77) | 40.00 (88.18 ) | M8 | 28 |
| 12V DEEP CYCLE BATTERY |
| 24 | 24TMX | DC70-12 | 57.5 | 70 | 75 | 77 | 115 | 29 | 450 | 540 | 260(10.24) | 169(6.65) | 211(8.31) | 215(8.46) | 23.8(52.47) | M6 | 48 |
| 24 | 24TMX | DC85-12 | 70 | 85 | 91 | 94 | 130 | 34 | 510 | 600 | 260(10.24) | 169(6.65) | 211(8.31) | 215(8.46) | 25.10 (55.34 ) | M6 | 48 |
| 27 | 27TMX | DC90-12 | 74 | 90 | 96 | 99 | 140 | 38 | 530 | 630 | 307(12.09) | 169(6.65) | 211(8.31) | 215(8.46) | 28.7(63.27 ) | M6 | 36 |
| 27 | 27TMX | DC105-12 | 82 | 105 | 112 | 116 | 190 | 41 | 550 | 660 | 307(12.09) | 169(6.65) | 211(8.31) | 215(8.46 ) | 30.20 (66.58) | M6 | 36 |
| 31 | 31XHS | DC115-12A | 87 | 115 | 123 | 127 | 210 | 43 | 600 | 710 | 328(12.91) | 172(6.77) | 214(8.43) | 220(8.66) | 32.7(72.09 ) | M8 | 36 |
| 31 | 31XHS | DC115-12B | 87 | 115 | 123 | 127 | 210 | 45 | 605 | 720 | 331(13.03) | 175(6.89) | 214(8.43) | 218(8.58) | 32.9(72.53) | M8 | 36 |
| N/A | 5SHP | DC145-12 | 114 | 145 | 155 | 160 | 260 | 70 | 820 | 975 | 341(13.43) | 173(6.81) | 281(11.06 ) | 287(11.30) | 44.3(97.66 ) | M8 | 24 |
| 921 | J185 | DC215-12 | 164 | 215 | 228 | 234 | 420 | 95 | / | / | 381(15.00 ) | 178(7.01 ) | 351(13.82) | 371(14.61) | 60(132.28) | DT | 20 |
| 8D | EV8D-2 | DC260-12 | 213 | 260 | 278 | 285 | 540 | 155 | / | / | 521(20.51) | 269(10.59) | 220(8.66) | 224(8.82) | 78.2(172.40 ) | M8 | 12 |